2019학년도 상반기 경북중학교 제3종 시설물 안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명	제3종 시설물 정기안전점검 용역 계약			점검기간	2019. 04. 16 ~ 2019. 04. 30
관리주체명	경기도교육청			대표자	경기도교육감
공동수급	독자수행 100%			계약방법	수의계약
시설물 구분	건축물			주 용 도	교육연구시설	종 별		3종
설립일자	1970년 01월 01일			점검금액(천원)	-	종합등급		B
시설물 위치	경기도 포천시 가산면 감암길 16			시설물 규모	연면적: 2,960.99㎡ 층 수: 지상3층
나. 점검 실시결과 현황
중대결함		점검일 현재 건물의 안전성에 문제될 만한 중대결함은 없음
안전점검 주요결과		본 시설물은 교육연구시설 용도의 시설물로서 2019년 정기안전점검일 현재 결과는 다음과 같다. 내부 기둥 균열 발생. 내부 벽체 균열, 도장들뜸 및 박리, 망상균열, 접합부균열, 층간이음부 균열 발생. 내부 보 접합부 균열 발생. 내부 계단 이격 발생. 옥상층 벽체 균열 및 접합부균열, 박락, 층간이음부 균열 발생. 외부 벽체 균열 및 접합부균열, 파손, 몰탈이격 발생. 외부 계단 통석 탈락 발생. ⦁종합평가 결과는 “B등급”으로 평가됨.
주요 보수ㆍ보강		구조체 균열 : 균열 폭 0.3㎜ 이상 에폭시수지주입 비구조체 균열 : 균열 폭 0.3㎜ 이상 탄성씰링제주입 도장박리, 들뜸 : 수성페인트 칠 몰탈파손, 이격, 들뜸, 박락 : 몰탈바름 망상균열 : 표면처리(T=10) 이격 : 실란트주입 균열 폭 0.3㎜ 미만, 콘크리트 이격, 마감재 이격, 처마이격, 인조석균열 : 주의관찰 계단 통석 탈락 : 재설치(건,습식 병합공법)
다. 책임(참여)기술자 현황
구분		성명	과업참여기간				기술등급
책임기술자		유 * *	2019. 04. 16 ~ 2019. 04. 30				건축중급기술자
참여기술자		김 * *	2019. 04. 16 ~ 2019. 04. 30				건축초급기술자
참여기술자		김 * *	2019. 04. 16 ~ 2019. 04. 30				건축초급기술자
라. 참고사항

2019학년도 하반기 경북중학교 제3종 시설물 안전점검 결과표

가. 일반현황
용 역 명	제3종 시설물 하반기 정기안전점 검 용역 계약			점검기간	2019. 09. 26 ~ 2019. 10. 23
관리주체명	경기도교육청			대표자	경기도교육감
공동수급	독자수행 100%			계약방법	수의계약
시설물 구분	건축물			주 용 도	교육연구시설	종 별		3종
설립일자	1970년 01월 01일			점검금액(천원)	-	종합등급		B
시설물 위치	경기도 포천시 가산면 감암길 16			시설물 규모	연면적: 2,960.99 ㎡ 층 수: 지상3층
나. 점검 실시결과 현황
중대결함		점검일 현재 건물의 안전성에 문제될 만한 중대결함은 없음
안전점검 주요결과		본 시설물은 교육연구시설 용도의 시설물로서 2019년 정기안전점검일 현재 결과 는 다음과 같다. -내부 기둥 균열 발생. -내부 벽체 균열, 도장들뜸 및 박리, 망상균열, 접합부균열, 층간이음부 균열 발생. -내부 보 접합부 균열 발생. -내부 계단 이격 발생. -옥상층 벽체 균열 및 접합부균열, 박락, 층간이음부 균열 발생. -외부 계단 통석 탈락 발생. ⦁종합평가 결과는 “B등급”으로 평가됨.
주요 보수ㆍ보강		-구조체 균열 : 균열 폭 0.3 ㎜ 이상 에폭시수지주입 -비구조체 균열 : 균열 폭 0.3 ㎜ 이상 탄성씰링제주입 -도장박리, 들뜸 : 수성페인트 칠 -몰탈파손, 이격, 들뜸, 박락 : 몰탈바름 -망상균열 : 표면처리(T=10) -이격 : 실란트주입 -균열 폭 0.3㎜ 미만, 콘크리트 이격, 마감재 이격, 처마이격, 인조석균열 : 주의관찰 -계단 통석 탈락 : 재설치(건,습식 병합공법)
다. 책임(참여)기술자 현황
구분		성명	과업참여기간				기술등급
책임기술자		유 * *	2019. 09. 26 ~ 2019. 10. 23				건축중급기술자
참여기술자		김 * *	2019. 09. 26 ~ 2019. 10. 23				건축초급기술자
참여기술자		김 * *	2019. 09. 26 ~ 2019. 10. 23				건축초급기술자
라. 참고사항
※ 차기 정기점검 중점사항 : 내부 벽체 균열 및 접합부균열 발생 지점을 중점으로 점검